Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза

от 9 декабря 2011 г. № 878 (в редакции Решения Коллегии

Евразийской экономической комиссии

от 13 ноября 2012 г. № 221)

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | При-меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Пункт 4.2, подпункт 5: 5) средства индивидуальной защиты должны проектироваться и изготавливаться так, чтобы в предусмотренных изготовителем условиях применения пользователь мог осуществлять свою деятельность, а средства индивидуальной защиты сохраняли свои защитные свойства, безопасность и надежность | ГОСТ 12.4.101-92 | ССБТ. "Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний" |  |
| 2. | Пункт 4.2, подпункт 9: 9) средства индивидуальной защиты, предназначенные для использования в пожаровзрывоопасной среде, должны изготавливаться из материалов, исключающих искрообразование | ГОСТ 12.1.010-76 | "Взрывобезопасность" |  |
| 3. | Пункт 4.3, подпункт 1: 1) в отношении одежды специальной защитной и средств индивидуальной защиты рук от механических | ГОСТ 12.4.010 -75 ГОСТ 12.4.029-76 | ССБТ "Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия"; ССБТ "Фартуки специальные. Технические условия"; |  |

2

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | При-меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | воздействий и общих производственных загрязнений: материалы и изделия для защиты от проколов должны обладать стойкостью к проколу не менее 13 Н для тканей, не менее 22 Н - для искусственных кож и не менее 58 Н - для натуральных кож; материалы и изделия для защиты от порезов должны обладать сопротивлением к порезу не менее 2 Н/мм для тканей, не менее 6 Н/мм -для искусственных кож и не менее 8 Н/мм - для натуральных кож; материалы средств индивидуальной защиты рук, устойчивые к истиранию, должны обладать стойкостью к истиранию не менее 500 циклов воздействия для тканей, не менее 1600 циклов воздействия -для искусственных кож, не менее 7000 циклов воздействия - для натуральных кож и стойкостью к истиранию абразивным камнем не менее 350 циклов воздействия - для трикотажных полотен; одежда специальная из тканей, устойчивых к истиранию, должна обладать стойкостью к истиранию не менее 500 циклов воздействия; разрывная нагрузка материалов средств | ГОСТ 12.4.099-80 ГОСТ 12.4.100-80 ГОСТ 12.4.101-93 ГОСТ 12.4.105-81 ГОСТ 12.4.110-82 ГОСТ 12.4.131-83 ГОСТ 12.4.132-83 ГОСТ 12.4.134-83 ГОСТ 12.4.183-91 ГОСТ 4103-82 ГОСТ 5007-87 ГОСТ 9998-86 | ССБТ "Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия"; ССБТ "Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия"; ССБТ. "Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний"; ССБТ. "Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Общие технические условия"; ССБТ "Костюмы шахтерские для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия"; ССБТ "Халаты женские. Технические условия"; ССБТ "Халаты мужские. Технические условия"; ССБТ "Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия"; ССБТ "Материалы для средств защиты рук. Технические требования"; "Изделия швейные. Методы контроля качества"; "Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия"; "Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения. Общие технические условия"; |  |

технически условия";

технически условия";

3

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | При-меча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | индивидуальной защиты рук от механических воздействий должна быть не менее 600 Н по основе и 400 Н по утку для тканей, не менее 350 Н для искусственной кожи, не менее 130 Н для натуральной кожи. Прочность при разрыве трикотажных полотен средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий должна быть не менее 140 Н; разрывная нагрузка тканей одежды специальной для защиты от механических воздействий должна быть не менее 400 Н; разрывная нагрузка швов одежды специальной для защиты от механических воздействий и средств индивидуальной защиты рук от механических воздействий должна быть не менее 250 Н, для материалов с меньшей разрывной нагрузкой разрывная нагрузка швов не должна быть меньше разрывной нагрузки материалов; материалы и изделия для защиты от нетоксичной пыли должны иметь пылепроницаемость в зависимости от группы защиты, но не более 40 г/м2 и сохранять свои пылезащитные свойства после 5 стирок или химчисток; | ГОСТ 11209-85 ГОСТ 15530-93 ГОСТ 16272-79 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20010-93 ГОСТ 21790-2005 ГОСТ 22336-77 ГОСТ 27574-87 ГОСТ 27575-87 ГОСТ 27643-88 ГОСТ 27651-88 ГОСТ 27653-88 ГОСТ 29057-91 | "Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды"; "Парусиныеи двунитки. Общие "Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия"; "Статический контроль качества. Метод случайного отбора выборок штучной продукции"; "Перчатки резиновые технические. Технические условия"; "Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия"; "Жилеты спасательные. Технические условия"; "Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия"; "Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия"; "Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия"; "Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия"; "Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия"; "Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. |  |