УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской

экономической комиссии от 2 октября 2012 г. № 180

Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТC 030/2012) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта. Информация об изменении | Наименование стандарта | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приложение 3 Определение кинематической вязкости | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) | Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости |  |
| 2 | Приложение 1 Определение наличия механических примесей | ГОСТ 1036-75 (с изменением № 1) | Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей |  |
| 3 | Приложение 1 Содержание селективных растворителей | ГОСТ 1057-88 | Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола |  |
| 4 | Приложение 1 Содержание селективных растворителей | ГОСТ 1520-84 (с изменением № 1) | Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Приложение 1 Определение содержания воды при возникновении спорных ситуаций | ГОСТ 2477-65 (с изменениями №№ 1-3) | Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (метод, применяемый при возникновении спорных ситуаций) |  |
| 6 | Приложение 1 Отбор проб | ГОСТ 2517-85 | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |  |
| 7 | Приложение 1 Определение температуры вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-87 (с изменением № 1) | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле |  |
| 8 | Приложение 1 Определение механических примесей | ГОСТ 6370-83 (с изменением № 1) | Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей |  |
| 9 | Приложение 1 Определение водородного показателя (pH) | ГОСТ 22567.5-93 | Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов |  |
| 10 | Приложение 3 Определение воды | ГОСТ 26378.1-84 (с изменением № 1) | Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Приложение 3 Определение механических примесей | ГОСТ 26378.2-84 (с изменением № 1) | Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений |  |
| 12 | Приложение 3 Определение температуры вспышки в открытом тигле | ГОСТ 26378.4-84 (с изменением № 1) | Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле |  |
| 13 | Приложение 1 Определение температуры начала кристаллизации | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 | Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия |  |
| 14 | Приложение 1 Ручные методы отбора проб | СТ РК ИСО 3170-2006 (ИСО 3170:2004) | Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб |  |
| 15 | Приложение 1 Определение распределения пределов кипения | СТ РК ИСО 3924-2011 (ИСО 3924:2010) | Нефтепродукты. Определение распределения пределов кипения. Метод газовой хроматографии |  |
| 16 | Приложение 1 Определение содержания воды | СТ РК ИСО 12937-2004 | Нефтепродукты. Определение содержания воды. Метод кулонометрическо-го титрования по Карлу Фишеру |  |
| 17 | Приложение 1 Содержание селективных растворителей | ГОСТ Р 52532-2006 | Масла базовые. Газохроматографи-ческий метод определения N-метилпирролидона |  |